Aquasil Ultra XLV

Regular Set –masa wyciskowa normalnie wiążąca

Precyzyjna  masa wyciskowa o doskonałych właściwościach zwilżających oparta na quadrofunkcyjnych  hydrofilnych siloksanach

Instrukcja stosowania:	Polski

##### Aquasil™ Ultra XLV

# Regular Set –Normalnie wiążąca

# Precyzyjna masa wyciskowa o doskonałych właściwościach zwilżających

## KLASYFIKACJA

Quadrofunkcjonalna hydrofilna masa wyciskowa oparta na siloksanach wiążących w reakcji addycji

Typ 3:  konsystencja półpłynna

# OPIS

Aquasil Ultra XLV Regular Set Smart Wetting ®  jest masą wyciskową elastomerową wiążącą w reakcji addycji, o konsystencji półpłynnej posiadającą doskonałe właściwości hydrofilne, oraz wyróżniająca się stabilnością wymiarów, wytrzymałością na rozrywanie oraz odpornością na stale odkształcenia.

Aquasil Ultra XLV Regular Set w wersji o ulepszonych właściwościach zwilżania tzw. Smart Wetting ® dokładniej pokrywa zarówno powierzchnię preparowanego zęba jak i modelu do powielania

Aquasil Ultra XLV Regular Set jest dostępna w postaci naboi do aplikacji za pomocą specjalnego pistoletu.

Masa wyciskowa Aquasil Ultra XLV Regular Set odpowiada normom ISO 4823 dla stomatologicznych elastomerowych mas wyciskowych

# Uwaga: do stosowania wyłącznie w stomatologii.

# WSKAZANIA

Aquasil Ultra LV Regular Set jest masą wyciskową przeznaczoną do:

- Wszystkich technik pobierania wycisków wymagających użycia mas o konsystencji półpłynnej

- Dwufazowego wycisku całkowitego wykonywanego przy zastosowaniu mas Aquasil Ultra Monophase Regular Set, Aquasil Ultra Heavy Regular Set lub Aquasil Soft Putty

- Dwufazowego wycisku częściowego wykonywanego przy zastosowaniu mas Aquasil Ultra Monophase Regular Set, Aquasil Ultra Heavy Regular Set lub Aquasil Soft Putty

- Różnych technik stosowanych przy powielaniu modeli

| Klasyfikacja ISO 4823 | Aquasil Ultra XLV:Typ 3:konsystencja o małej lepkości Aquasil Ultra LV:Typ 3:konsystencja o małej lepkości Aquasil Ultra Monophase :Typ 2:konsystencja o średniej lepkości Aquasil Ultra Heavy :Typ 2:konsystencja o średniej lepkości |
| --- | --- |
| Czas pracy | 2:15-2:45 |
| % powrót po odkształceniu | 98% |
| % naprężenie po ściskaniu | Aquasil Ultra XLV:4-5 AquasilUltra LV:3-4 Aquasil Ultra Monophase: 3-4 Aquasil Ultra Heavy:2-3 |
| Odwzorowanie szczegółów | <20µm |
| Zmiana wymiarów liniowych | 0,50% |
| Czas wiązania w jamie ustnej | 5:00- od rozpoczęcia mieszania |
| Objętościowe proporcje mieszania | 1 część bazy:1część katalizatora |

# PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować masy Aquasil Ultra XLV Regular Set jako materiału do tymczasowego podścielania.

Nie stosować wraz z masami polieterowymi ,C-silikonowymi oraz polisulfidowymi.

OSTRZEŻENIA

1.Unikać przedłużonego i powtarzalnego kontaktu  materiałów Aquasil Ultra  ze skórą i oczami. Mogą one spowodować miejscowe podrażnienia i uszkodzenie rogówki. U pacjentów nadwrażliwych może pojawić się zaczerwienienie lub inne objawy alergiczne.

Kontakt z oczami i skórą: Przepłukać oczy wodą bieżącą przez 15 sekund i skontaktować się z lekarzem okulistą. Opłukać pod bieżącym strumieniem wody miejsce kontaktu masy ze skórą. Następnie przemyć je dokładnie wodą z mydłem. Ponownie spłukać obficie wodą . Jeśli zaczerwienienie nie znika skontaktować się z lekarzem specjalistą

UWAGI SPECJALNE

- Produkt powinien być stosowany tylko i wyłącznie zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji użytkowania. Użycie masy niezgodne z tymi wytycznymi wiąże się z całkowitym ponoszeniem odpowiedzialności przez stomatologa za ewentualne powikłania.

- Aquasil Ultra XLV Regular Set nie powinien być mieszany i używany z masami poliwinylsiloksanowymi innych producentów

- Aquasil Ultra Regular Set nie może być mieszany z masami Aquasil Ultra Fast Set.

- Nie wolno zanieczyszczać nici retrakcyjnych dotykając ich lateksowymi rękawiczkami zawierającymi w składzie związki siarki. Nie dotykać nici retrakcyjnych, stosować w tym celu pincety. Nie dotykać filarów zębowych.

- Jeśli w trakcie przygotowywania zębów filarowych stosowano roztwory nadtlenku wodoru to trzeba przepłukać je obficie strumieniem wody przed pobraniem wycisku .

- Zmiany w proporcjach bazy i katalizatora mogą  wpłynąć niekorzystnie skracając lub przedłużając czas pracy i czas wiązania. Optymalne właściwości posiada mas zmieszana w proporcjach 1:1

- Przechowywanie i czas przydatności do użycia: masy wyciskowe Aquasil Ultra należy przechowywać i stosować w temp. 10°-24° C(50° -75° F) oraz przy wilgotności względnej 50% 20%. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Czas pracy masami może ulegać zmianom pod wpływem wahań temperatury.

Należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją stosowania.

###### REAKCJE NIEPOŻĄDANE

- Uszkodzenia rogówki mogą być konsekwencją przedłużonej ekspozycji oczu na działanie płynu poprawiającego adhezję masy do łyżki wyciskowej lub samej

masy wyciskowej.

- W rezultacie przedłużonego kontaktu bezpośredniego mas ze skórą u nadwrażliwych pacjentów mogą wystąpić objawy alergii kontaktowej dermatitis lub inne reakcje alergiczne.

- W efekcie bezpośredniej ekspozycji mogą występować objawy zaczerwienienia i łzawienia oczu. Wymioty, nudności, biegunka i podrażnienia jamy ustnej, gardła i żołądka mogą być konsekwencją połknięcia masy wyciskowej.

# SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA

## Instrukcja obsługi pistoletu do aplikacji mas wyciskowych

Przytrzymać cyngiel pistoletu i wyciągnąć element tłoczący

## Zakładanie naboi do pistoletu

- Otworzyć komorę na naboje poprzez uniesienie górnego zamka.

- Umiejscowić nabój we właściwej pozycji –nacięciem w kształcie ”V” skierowanym ku dołowi.

- Zamknąć górny zamek, aby unieruchomić nabój w pistolecie.

- Usunąć zakrętkę zabezpieczającą nabój przekręcając ją o 90° w kierunku ruch przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zakrętka powinna być zawsze zakładana na nabój wtedy, gdy jest on przechowywany po skończonym użyciu. Podobną funkcję może spełniać wykorzystana wcześniej końcówka mieszająca.

- Wycisnąć niewielką ilość bazy i katalizatora przed założeniem końcówki mieszającej tak, aby uniknąć nadmiernego wypływania materiału. Stosować lekki nacisk. Sprawdzić czy nie ma  utrudnień w aplikacji. Jeśli pojawią się jakieś przeszkody (zatory) to należy usunąć je za pomocą instrumentów.

Zetrzeć nadmiary materiału z naboju.

- Zamocować na naboju końcówkę mieszającą tak, aby w linii prostej znalazło się oznaczenie w kształcie „V” znajdujące się na kolorowym brzegu końcówki mieszającej z podobnym oznaczeniem na kołnierzu naboju. Jeśli są trudności  z prawidłowym umieszczeniem końcówki mieszającej to należy sprawdzić czy koniec wewnętrznego przewodu końcówki mieszającej jest położony prosto. Dwa otwory powinny zrównać się  z  oznaczeniem w kształcie „V” znajdującym się na zewnętrznym brzegu  zakrętki końcówki mieszającej co ułatwia prawidłowe założenie. Przekręcić końcówkę, aby wyrównała się z zakrętką.

- Kiedy kolorowy brzeg końcówki mieszającej posiadający oznaczenie w kształcie litery „V” zrówna się z podobnym oznaczeniem na kołnierzu naboju należy przekręcić kolorową zakrętkę końcówki mieszającej o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją we właściwej pozycji na naboju.

## Posługiwanie się pistoletem do aplikacji

- Nacisnąć lekko cyngiel, aby rozpocząć mieszanie Materiał przestanie płynąć natychmiast po uwolnieniu cyngla.

- Samo mieszająca się masa Aquasil Ultra XLV Regular Set może być aplikowana bezpośrednio w jamie ustnej dzięki końcówkom mieszającym. Końcówki do aplikacji wewnątrzustnej należy zamocować na końcówce mieszającej, aby umożliwić bezpośrednią aplikację masy wyciskowej na elementy pola protetycznego

lub

posługując się strzykawką do aplikacji wewnątrzustnej  napełnić ją zmieszaną uprzednio w końcówce mieszającej masą.

### Późniejsze postępowanie wiąże się z usunięciem wykorzystanej końcówki mieszającej i dokładnym oczyszczeniu dwóch otworów w naboju z pozostałości masy wyciskowej.

Zamocować nową końcówkę mieszającą na naboju i dokręcając ustabilizować we

właściwej pozycji.

Usunięcie naboju wiąże się z koniecznością dociśnięcia cyngla pistoletu i odciągnięcia

elementu tłoczącego w przeciwnym kierunku.

Wykorzystany nabój wyrzucić do kosza.

Technika pobierania wycisku przy użyciu tradycyjnej lub dwu stronnej łyżki wyciskowej

- Należy dobrać odpowiednią metalową, plastikową lub indywidualną łyżkę wyciskową. Stosowanie sztywnych łyżek wyciskowych w prawidłowo dobranym rozmiarze gwarantuje otrzymanie wycisku o grubości przynajmniej 2-3mm.

- Łyżkę wyciskową trzeba pokryć cienką warstwą preparatu poprawiającego adhezję

( Silfix Tray Adhesive) i pozostawić na przynajmniej 5 minut do wyschnięcia.

Płyn poprawiający adhezję powinien być stosowany także w przypadku

łyżek perforowanych.

- Jeśli pole protetyczne nie jest zanieczyszczone np. krwią to należy spłukać je wodnym sprayem.

- Nadmiar wody usunąć ssakiem. Nie doprowadzać do przesuszenia zębów.

- Napełnić strzykawkę do mas wyciskowych Aquasil Ultra XLV Regular Set lub posłużyć się końcówką do aplikacji wewnątrzustnej.

- Aplikować wybrana masę do pobierania pierwszej warstwy z grupy Aquasil Ultra Regular Set  lub Aquasil Soft Putty bezpośrednio do łyżki wyciskowej.

Nie nakładać masy warstwowo .Taka technika zapewnia minimalną obecność pęcherzyków powietrza.

- Zaleca się jednoczesną aplikacje masy na brzegi preparacji upewniając się aby końcówka do aplikacji wewnątrzustnej cały czas była zanurzona w masie. Pokrywać wszelkie anatomiczne szczegóły pola protetycznego masa aż do ich całkowitego zasłonięcia. Nie rozdmuchiwać powietrzem. Masy wyciskowe Aquasil Ultra mają doskonałe właściwości hydrofilne co sprzyja dobrej adaptacji do tkanek zęba.

- Napełnioną łyżkę wyciskową umieścić w jamie ustnej pacjenta. Utrzymywać  w stabilnej pozycji aż do związania( UWAGA: materiał wiąże szybciej w jamie ustnej niż na kartoniku). Sprawdzić stan związania masy w jamie ustnej ( nie na kartoniku).Minimalny czas po upływie którego można usunąć wycisk wynosi 5minut od momentu rozpoczęcia mieszania. W temperaturze 22°C Aquasil Ultra Regular Set

charakteryzuje się minimalnym czasem pracy wynoszącym 2 minuty 15 sekund , a minimalny czas po którym można usunąć wycisk wynosi 5 minut od rozpoczęcia mieszania. Wahania temperatury mogą wpłynąć na pewne odchylenia w długości czasu pracy. Wysoka temperatura przyśpiesza wiązanie masy, a niska wydłuża ten proces.

- Usunąć wycisk lekko pociągając i przesuwając wzdłuż długiej osi zębów. Opłukać wycisk w chłodnej wodzie i osuszyć. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem

Zapakować wycisk w odpowiedni sposób aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.

INSTRUKCJA OCZYSZCZANIA PISTOLETU

Pistolet może być umyty w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub innych detergentów. Pistolet  wraz pozostawioną końcówką mieszającą powinien być odkażony za pomocą środków do dezynfekcji stosowanych powszechnie w szpitalnictwie. Zaleca się stosowanie podchlorynu sodu (5,25%), alkoholu izopropylowego  oraz działających synergistycznych amin czwartorzędowych. Zaleca się stosowanie wodnych roztworów środków dezynfekujących. Niektóre środki oparte na związkach fenolowych mogą powodować powstawanie plam. Środki dezynfekujące na bazie organicznych rozpuszczalników takich jak na przykład alkohole mogą prowadzić do rozpuszczenia plastikowego pistoletu . Należy stosować się do wskazówek zawartych przez producentów środków dezynfekujących w odpowiednich instrukcjach użytkowania .

Porada: Niezwiązane masy z grupy Aquasil Ultra mogą być usunięte  z ubrań za suchych pomocą środków czyszczących

DEZYNFEKCJA

Wyciski powinny być dezynfekowane za pomocą profesjonalnych roztworów . Podchloryn sodu (5,25%),dwutlenek chloru oraz działające synergistycznie aminy czwartorzędowe są zalecane jako środki dezynfekujące. Aby odkazić wycisk wykonany z materiału poliwinylsiloksanowego  należy go zmoczyć poprzez obfite polewanie sprayem lub zamoczenie w  roztworach środków dezynfekcyjnych na okres zalecany przez ich producentów. Preferowane są wodne roztwory środków dezynfekujących.

# ODLEWANIE l ELEKTROGALWANIZACJA

Wycisk powinien być usunięty z roztworu dezynfekującego , spłukany i osuszony na powietrzu przynajmniej tak długo jak trwał sam proces dezynfekcji. Wyciski powinny zostać odlane w ciągu 14 dni od ich pobrania. Masa wyciskowa jest kompatybilna z większością materiałów od wykonywania modeli. Może być galwanizowana srebrem i miedzią.

#### NUMER SERYJNY l DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny powinien być podawany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Przedstawicielstwo:

DENTSPLY DeTrey GmbH	DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1	Biuro przedstawicielskie

78467 Konstanz	ul. Filtrowa 43/2

NIEMCY	02-057 Warszawa

Tel. +49 (0) 75 31 5 83-0	tel. (O 22) 8 25 40 71

fax (O 22) 8 25 45 59