Ilustrowana Instrukcja Stosowania Certyfikowanego Systemu Core&Post

# Text boxes

Usunąć wypełnienie kanału wiertłem Largo® Peeso Reamer (ilość obrotów: 800-1200 rpm).

Opracować kanał wybranym wiertłem  Easy Post Precision Drill  (1000-1200 rpm).

Sprawdzić dopasowanie odpowiedniego rozmiaru wkładu X•Post.

Skrócić wkład  X•Post do właściwej długości poza jama ustną a następnie oczyścić alkoholem.

Wytrawić zębinę korzeniową  stosując DeTrey® Conditioner 36 przez  15 sekund.

Usunąć żel dokładnie płucząc przez przynajmniej 15 sekund

Delikatnie osuszyć kanał lekkim strumieniem powietrza...

Nie przesuszać!

… oraz sączkami papierowymi

Nie przesuszać!

Najpierw aplikować  XP BOND, potem Self Cure Activator w równych proporcjach na płytkę CliXdish™.

Mieszać przez przynajmniej 2 sek.

Aplikować do kanału system wiążący

XP Bond/SCA

a następnie pozostawić na 20 sekund.

Usunąć nadmiar XP Bond/SCA przy użyciu papierowych sączków .

Usunąć rozpuszczalnik lekkim strumieniem powietrza.

Zwilżyć powierzchnie wkładu  X•Post za pomocą systemu wiążącego

XP BOND/SCA.

Osuszyć XP Bond/SCA  lekkim strumieniem powietrza.

Zdjąć zakrętkę ze strzykawki cementu core·x™ flow , wycisnąć niewielką ilość materiału

i wyrzucić go .

Zamocować końcówkę mieszająca na strzykawce. Przekręcić o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek tak, aby zablokować końcówkę we właściwej pozycji.

Delikatnie wycisnąć niewielką ilość materiału core·x™ flow na kartonik.

Nie stosować nadmiernej siły!

Aplikować  core·x™ flow bezpośrednio do kanału.

Wkład musi zostać prawidłowo pozycjonowany w ciągu  40 sekund!

Natychmiast umieścić wkład  X•Post we właściwej pozycji.

Wkład musi zostać prawidłowo pozycjonowany w ciągu  40 sekund!

Po prawidłowym włożeniu wkładu, naświetlać przez przynajmniej 20 sekund.

Moc lampy polimeryzacyjnej

( 550 mW/cm²

Modelować zrąb koronowy wykorzystując dalej materiał  core·x™ flow .

Kolejne porcje materiału można polimeryzować światłem aby ustabilizować je we właściwym miejscu .

Ostatecznie spolimeryzować materiał przez przynajmniej 20 sekund z każdej strony a następnie poczekać przez  3½ minuty.

Opracować odbudowę zrębu koronowego instrumentami rotacyjnymi wraz z wodnym chłodzeniem

Kontynuować zabieg pobierając wycisk lub przygotowując tymczasowe uzupełnienie.