INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# Dyract® flow

## Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy

Dyract® flow jest uniwersalnym materiałem kompomerowym wypełniającym, o półpłynnej konsystencji , która ułatwia aplikację do małych ubytków w zębach przednich i bocznych.

Dyract® flow wykazuje doskonałą adaptację do ścian ubytku bez konieczności stosowania

instrumentów ręcznych.

Dyract® flow jest dostępny w małych strzykawkach umożliwiających bezpośrednią , wewnątrzustną aplikację.

Dyract® flow występuje w 5 kolorach wg kolornika Vita¹ o normalnej przezierności oraz dodatkowo w wersji przeźroczystej i opakerowej.

Dyract® flow jest przeznaczony do stosowania z Prime&Bond® NT uniwersalnym systemem wiążącym który zapewnia szczelne połączenie pomiędzy wypełnieniem, a szkliwem i zębiną.

UWAGA: Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie przez lekarzy stomatologów.

### SKŁAD

Dyract® flow

Szkło strontowo-glinowo-fluoro-krzemowe

Sole amonowe PENTA (dipentaeritritol penta akrylan monofosforanowy)

oraz N,N- dimetyloaminoetylo metakrylan

Makromonomery modyfikowane kwasem karboksylowym

Dietyleno glikolo dimetakrylan (DGDMA )

Kamforochinon

4-Ethyloaminobenzoesan

2-hydroksymetoksybenzofenon

Butylowany hydroksy toluen (BHT) i inne stabilizatory

Barwniki żelazowe

Dwutlenek tytanu

Prime &Bond® NT

żywice di- i trimetakrylanowe

Funkcjonalny amorficzny kwarc

PENTA (dipentaeritritol penta akrylan monofosforanowy)

Kamforochinon

4-Ethyloaminobenzoesan

Butylowany hydroksy toluen (BHT)

Stabilizatory

Hydrofluorek cetylaminy

Aceton

Wskazania

●Wykonywanie niewielkich wypełnień w:

- małych ubytkach nie narażonych na działanie dużych sił żucia w zębach przednich i bocznych

- poszerzonego lakowania bruzd

- płytkich ubytkach  klasy V

●Naprawa brzegów wypełnień

●Wykonywanie podkładów

●Adhezyjne cementowanie wkładów koronowych inlay/onlay  przepuszczających

promieniowanie świetlne.

Przeciwwskazania

Prime&Bond® NT

- bezpośrednie lub pośrednie pokrycie miazgi

- stosowanie u pacjentów z alergią na żywice dimetakrylanowe lub inne składniki materiału

Dyract® flow

- stosowanie u pacjentów z alergią na żywice dimetakrylanowe

- stałe wypełnienia w rejonach narażonych na działanie dużych sił żucia w stałych zębach trzonowych i przedtrzonowych

- kiedy nie można zapewnić kontroli wilgotności pola pracy (brzegi ubytku w rejonie  poddziąsłowym)

- odbudowa filarów zębowych pod całkowite korony porcelanowe bez podbudowy metalu

- cementowanie koron i licówek

- cementowanie wypełnień, będących nieprzepuszczalnymi dla światła lampy polimeryzującej lub gdy grubość ich ścian przekracza 5 mm .

OSTRZEŻENIA

1. Prime&Bond® NT oraz Dyract® flow zawierają metakrylany, które mogą wywoływać podrażnienie oczu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami, należy przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować pacjenta z lekarzem okulistą.

2. Prime&Bond® NT oraz Dyract® flow  mogą być po bezpośrednim kontakcie powodem podrażnień skóry i błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów nadwrażliwych.

W razie przypadkowego kontaktu przemyć daną powierzchnię wodą z mydłem, a następnie spłukać obficie wodą.

Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie materiałów.

3. Prime&Bond® NT zawiera aceton. Aceton jest łatwopalny - unikać kontaktu z ogniem, nie palić papierosów. Nie wdychać oparów. Unikać nadmiernego przechylania buteleczki.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy unikać bezpośredniego kontaktu Prime &Bond® NT z nićmi retrakcyjnymi.

Jeśli nić retrakcyjna zostanie nasączona Prime&Bond® NT to spowoduje to połączenie

nici z tkankami zęba, utrudniając późniejsze jej usunięcie.

Stosować umiarkowaną siłę nacisku na pistolet do kompiul . Nadmierna siła lub zbyt gwałtowne , nieostrożne obchodzenie się z pistolotem mogą stanowić potencjalne ryzyko

utraty materiału lub urazu tkanek.

Interakcje z  materiałAmi  stomatologicznymi

Materiały stomatologiczne zawierające w swym składzie eugenol nie powinny być stosowane jednocześnie z tymi produktami. Eugenol zakłóca reakcję wiązania, czego rezultatem jest niedostateczna twardość spolimeryzowanego materiału.

Jeśli do oczyszczania ubytku użyto roztworu H2O2 to zaleca się bardzo dokładne spłukanie szkliwa

i zębiny. Wysokie stężenie H2O2 może zakłócić reakcje wiązania materiału i nie powinno być stosowane bezpośrednio przed aplikacją Prime&Bond® NT.

Przedłużony, bezpośredni kontakt produktów zawierających w swym składzie aceton może prowadzić do niewielkiego rozpuszczenia zewnętrznej warstwy materiału podkładowego na bazie wodorotlenku wapnia. Nie wywiera to szkodliwego wpływu na adhezję do ścian ubytku.

UBOCZNE reakcje na materiał

Wystąpienie następujących objawów jest związane z użyciem roztworów acetonu

i zawartością monomerów metakrylanowych

- zmiany zapalne o charakterze odwracalnym na błonie śluzowej jamy ustnej po bezpośrednim kontakcie z materiałem.

Szczegółowa instrukcja uŻytkowania

#### I. WYPEŁNIENIA BEZPOŚREDNIE

1. Dobór kolorów i oczyszczenie zęba

Doboru koloru powinno się dokonać przed rozpoczęciem zabiegu wypełniania ubytku, wtedy gdy ząb jest jeszcze nie osuszony. Za pomocą gumki i pasty z pumeksu lub pasty profilaktycznej (np. Nupro) należy dokładnie oczyścić powierzchnię zęba z płytki bakteryjnej i osadów np. pochodzenia tytoniowego. Następnie wykorzystując klucz kolorów wykonany z oryginalnego materiału kompomerowego Dyract® flow można wybrać odpowiedni kolor. Oznaczenia kolorów wg kodu na kluczu odpowiadają kolorowym oznaczeniom na strzykawkach.

Można także stosować klucz kolorów VITA Lumin ® Vaccum. Odcienie kolorów Dyract® flow odpowiadają odcieniom centralnej części zęba w kolorniku VITA.

2. Opracowanie ubytku

We wszystkich klasach ubytków tkanki zęba należy opracować zgodnie z zasadami

mikrozachowawczego  opracowywania ubytków.

W przypadkach, gdy nie ma konieczności mechanicznego opracowania, należy brzegi ubytku lekko „odświeżyć” wiertłem do opracowywania. Spłukać dokładnie wodnym sprayem. Nadmiar wody usunąć lekkim strumieniem powietrza lub wacikiem.

Nie przesuszać zębiny.

3. Ochrona miazgi

W przypadku pokrycia bezpośredniego lub pośredniego zaleca się stosowanie materiałów na bazie wodorotlenku wapnia , twardniejących (np. Dycal®). Należy jak największą powierzchnię dna ubytku po

zostawić wolną w celu uzyskania jak największej siły adhezji po aplikacji Prime&Bond® NT.

4. Kondycjonowanie szkliwa i zębiny

Aplikacja Dyract® flow w większości nie wymaga kondycjonowania tkanek.

W tych przypadkach patrz pkt 5.

Jeśli jednak Dyract® flow jest stosowany jako materiał podkładowy pod inne wypełnienia to zaleca się kondycjonowanie tkanek w zależności od rodzaju wybranego materiału

wypełniającego (np. dla Esthet.X™ oraz innych kompozytów -  DeTrey® Conditioner 36).

W przypadkach, gdy ubytek znajduje się głównie w szkliwie (np. poszerzone lakowanie bruzd, szczelinowe wypełnienia w ścianach mezjalnych i dystalnych) oraz w sytuacjach, gdy wykonano zabieg zukośnienia brzegów szkliwa rekomendujemy użycie odpowiedniego wytrawiacza według instrukcji stosowania.

Jeżeli powierzchnia ubytku zostanie już prawidłowo przygotowana należy zabezpieczyć ją przed przypadkowym kontaktem z płynami jamy ustnej. Jeśli dojdzie jednak do bezpośredniego kontaktu ze śliną, należy ubytek dokładnie spłukać silnym strumieniem wody, osuszyć i powtórzyć procedurę wytrawiania .

5. Aplikacja Prime&Bond® NT

Prime&Bond® NT należy aplikować następująco:

5.1. Nanieść niewielką ilość Prime&Bond® NT bezpośrednio na specjalne aplikatory ²lub pędzelek jednorazowego użytku. Alternatywnie można stosować plastikowe płytki

ze specjalnymi wgłębieniami ułatwiające dozowanie lub DENTSPLY Applicator Dish².

5.2. Natychmiast przenieść niewielką ilość Prime&Bond® NT na powierzchnię ubytku

dokładnie zwilżając nim tkanki zęba. Jest to najistotniejszy etap aplikacji systemu wiążącego i w razie potrzeby czynność należy powtórzyć. Po aplikacji pozostawić ubytek

na 20 sek. Usunąć lekkim strumieniem powietrza nadmiar rozpuszczalnika przez przynajmniej 5 sek., jednocześnie rozprowadzając materiał równomiernie po powierzchni ubytku. Ubytek powinien mieć błyszczącą, gładka powierzchnię - jeśli nie, powtórzyć czynności.

5.3. Utwardzić Prime&Bond® NT w ciągu 10 sek. ³. Należy upewnić się, czy cały ubytek został prawidłowo naświetlony.

5.4. Przystąpić do wypełniania ubytku kompomerem Dyract® flow.

6. Aplikacja Dyract® flow

6.2. Stosowanie strzykawek

6.1. Usunąć nakrętkę zabezpieczającą strzykawkę. Aby uchronić się przed wolnym

wypłynięciem materiału ze strzykawki, wycisnąć niewielką jego ilość na kartonik do zarabiania.

6.2. Zamocować na końcówce strzykawki igłę jednorazowego użytku.

Przekręcić o 1/2 - 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i upewnić się czy igła jest stabilnie zamocowana ,lekko pociągając tłoczek.

6.3. Dyract® flow wypływa swobodnie ze strzykawki pod wpływem lekkiego nacisku na tłoczek strzykawki. Nie stosować nadmiernej siły. Jeśli wyciśnięcie materiału wymaga użycia dużej siły wyjąć strzykawkę z ust pacjenta i sprawdzić przyczynę.

6.4. Aplikować Dyract® flow bezpośrednio do ubytku. W głębokich ubytkach aplikować i polimeryzować warstwowo (2 mm lub mniej), aby maksymalnie zminimalizować

wielkość skurczu polimeryzacyjnego.

6.5. Usunąć i wyrzucić igłę po użyciu. Zamknąć strzykawkę oryginalną nakrętką 4

Nie przechowywać strzykawki razem z igłą zamocowaną na jej końcu. Przechowywać

materiał tylko w strzykawce zabezpieczonej oryginalną nakrętką.

6.6. Zaleca się lekkie pociągnięcie tłoczka po użyciu strzykawki, aby w ten sposób ograniczyć możliwość wolnego wypływania materiału przy ponownym stosowaniu.

7. Polimeryzacja

Każdą warstwę materiału polimeryzować oddzielnie przy użyciu lampy polimeryzacyjnej przez 20 sek. lub 40 sek. odpowiednio dla kolorów O-A3 i A4. Końcówka światłowodu powinna w czasie polimeryzacji znajdować się jak najbliżej materiału.

Uwaga   Należy upewnić się, czy każda część wypełnienia była spolimeryzowana w odpowiednio długim czasie. Materiał powinien być dodatkowo polimeryzowany przez warstwę szkliwa ściany policzkowej lub językowej.

8. Opracowywanie

Po spolimeryzowaniu wypełnienia można od razu przystąpić do jego opracowywania.

Duże nadmiary należy usunąć za pomocą wierteł szczelinowych lub wierteł z nasypem diamentowym. Dalsze opracowywanie i polerowanie powinno być wykonane przy użyciu systemu ENHANCE ®zawierającego krążki ścierne oraz paseczków do  przestrzeni międzyzębowych . Lustrzany połysk wypełnienia pozwalają uzyskać pasty Prisma®Gloss i Prisma®Gloss Extra-Fine.

II. WypeŁnienia pośrednie

1. Przygotowanie wypełnienia

Wewnętrzne powierzchnie powinny zostać przygotowane zgodnie z rekomendacjami producenta.

2. Kontrola wilgotności

Czystość i suchość powierzchni jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiedniej wartości siły adhezji.

3. Przygotowanie szkliwa i zębiny

Oczyścić przygotowane na poprzedniej wizycie powierzchnie szkliwa i zębiny za pomocą pasty profilaktycznej np. NUPRO.

Spłukać dokładnie wodnym sprayem i osuszyć. Świeżo opracowane tkanki wystarczy spłukać wodnym sprayem i osuszyć.

4. Kondycjonowanie i aplikacja Prime&Bond® NT

Opisy etapów kondycjonowania szkliwa i zębiny oraz aplikacji Prime&Bond® NT

znajdują się w części instrukcji poświęconej wypełnieniom bezpośrednim.

5. Aplikacja Dyract® flow

Aplikować Dyract® flow na wypełnienie i/lub powierzchnie tkanek twardych.

6. Zamocowanie wypełnienia

Umieścić wypełnienie w odpowiedniej pozycji. Nacisnąć, a następnie zwolnić nacisk tak, aby zlikwidować ciśnienie hydrauliczne. Powtórzyć tę czynność przynajmniej jeszcze raz

i sprawdzić czy wypełnienie zostało prawidłowo zamocowane.

Usunąć jak najwięcej nadmiarów materiału przed polimeryzacją. Jeśli nadmiary pozostaną po polimeryzacji to należy je usunąć za pomocą kiretek, skalerów lub wierteł do opracowywania i krążków ściernych.

7. Polimeryzacja

Naświetlać każdą powierzchnię wypełnienia przez przynajmniej 40 sekund. W zależności od liczby powierzchni wypełnienia i średnicy światłowodu oraz wielkości zęba liczba naświetlań wynosi  mniej więcej  5 cykli dla każdego wypełnienia.

8. Dopasowanie do warunków zgryzowych i opracowanie

Dokonać dopasowania do zgryzu i opracować brzegi wypełnienia wiertłem.

Usunąć nadmiary z powierzchni stycznych za pomocą paseczków diamentowych lub diamentowych instrumentów obrotowych  dla kątnicy EVA.

Zastosować krążki do polerowania (Enhance) dla dostępnych brzegów wypełnienia. Wykorzystać pasty do polerowania (Prisma Gloss i Prisma Gloss Extra Fine) dodatkowo lub alternatywnie. Przestrzenie międzyzębowe opracować odpowiednimi paseczkami

PRZECHOWYWANIE

Buteleczka Prime&Bond® NT i strzykawki Dyract® flow powinny być szczelnie

zamykane po każdorazowym użyciu.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Prime&Bond® NT przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Materiały przechowywać w temp. od 10° do 24°C.

Wilgotność może wpłynąć niekorzystnie na właściwości materiału Dyract® flow wyjętego z oryginalnego opakowania. Dlatego do momentu użycia przechowywać strzykawki w opakowaniu oryginalnym typu

blister.

W normalnych warunkach przechowywania wyjęta z opakowania blister strzykawka powinna zostać zużyta w ciągu 5 miesięcy.

W warunkach podwyższonej względnej wilgotności (90%) wyjęta z opakowania blister strzykawka powinna zostać zużyta w ciągu 3 tygodni.

NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny oznacza rok, miesiąc i dzień produkcji. Powinien być wymieniany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

Nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

Producent		Przedstawiciel

Dentsply DeTrey GmbH	Dentsply DeTrey GmbH

De-Trey-Str.1		ul. Filtrowa 43/2

D-78467 Konstanz	                                 02-047  Warszawa

tel. (0049) 75315830	tel. 022 8254071

fax. 022 8254559

1 Vita jest znakiem towarowym Vita Zahnfabrik

2Aplikatory i DENTSPLY Applicator Dish można zakupić u autoryzowanego dealera

3 Minimalna efektywność naświetlania powinna wynosić przynajmniej 300 mW/cm²

4 Oryginalna nakrętka powinna być przechowywana w odpowiedniej części opakowania