Instrukcja użytkowania	Polski

# IRM®

## IRM®  jest wzmocnionym materiałem na bazie tlenku cynku z eugenolem do wykonywania wypełnień tymczasowych, których trwałość sięga 1 roku.

## WSKAZANIA

- Do wykonywania tymczasowych wypełnień

- Do wykorzystywania jako materiał podkładowy

## DOZOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie

1 łyżeczka proszku: 1 kropla płynu

Zaleca się zachowanie stosunku wagowego proszku do płynu 6:1. Jeśli zostanie użyty materiał o bardziej płynnej konsystencji to niektóre jego właściwości fizyczne mogą ulec osłabieniu.

Przed dozowaniem proszku zaleca się jego spulchnienie poprzez potrząsanie buteleczką. Następnie należy napełnić łyżeczkę aż do poziomu jej brzegów ,lekko wyrównując powierzchnię za pomocą łopatki. Przenieść proszek na papierowy kartonik do mieszania.

Dozować krople płynu zachowując proporcje: 1 kropla płynu na 1 łyżeczkę proszku. Po użyciu płynu buteleczkę należy natychmiast zamknąć zabezpieczając tym samym przed parowaniem i ewentualnymi zanieczyszczeniami. Do momentu rozpoczęcie mieszania odseparować proszek od płynu

Mieszanie

Mieszanie powinno odbywać się warunkach temperatury pokojowej ( 23º), przy wilgotności względnej 50%. Na odpowiednim kartoniku do mieszania należy połączyć połowę proszku z płynem i energicznymi ruchami mieszać wykorzystując do tego celu łopatkę. Pozostałą część proszku dodawać stopniowo w postaci 2-3 porcji. Materiał zaczyna szybko gęstnieć i należy go dokładnie rozcierać w ciągu  około 5-10 sekund. Taka technika mieszania pozwala uzyskać jednolitą konsystencję materiału.

## Czas mieszania

Mieszanie powinno zostać ukończone w ciągu 1 minuty.

## Aplikacja do ubytku

Przygotowanie ubytku powinno uwzględniać konieczność zapewnienia odpowiednich warunków retencyjnych. Należy także zapewnić odpowiednią izolację pola pracy. zaleca się osuszanie ubytku za pomocą suchej kuleczki z waty; należy unikać przedłużonego suszenia strumieniem powietrza . Stosowanie lakierów podkładowych nie jest konieczne. W razie potrzeby można wykonać ochronny podkład typu  wykorzystując materiał na bazie wodorotlenku wapnia ( Dycal). Materiał IRM należy aplikować bezpośrednio do ubytku. Jeśli wymagają tego warunki kliniczne użyć odpowiednich formówek.

Sprawdzić i ewentualnie skorygować dopasowanie do warunków zwarciowych.

Początkowe twardnienie

Początkowe twardnienie odbywa się w czasie około 5 minut od rozpoczęcia mieszania.

Jeśli  konieczne jest dodatkowe opracowanie to nie zaleca się stosowania wierteł diamentowych. Podwyższona temperatura i/lub wilgotność skracają czas pracy

## SKŁAD

1 g proszku zawiera:           tlenek cynku                                 0,8g

polimetakrylan metylu                  0,2g

1g płynu zawiera:                eugenol                                         0,99g

## PRZECIWWSKAZANIA I EFEKTY UBOCZNE

Brak doniesień

NEGATYWNE INTERAKCJE Z MATERIAŁAMI STOMATOLOGICZNYMI

Nie wolno stosować cementów na bazie tlenku cynku z eugenolem jako materiałów podkładowych pod kompozyty ,ponieważ zakłócają proces ich polimeryzacji

UWAGI SPECJALNE

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie prze lekarzy stomatologów.

Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem okulistą.

Po każdorazowym użyciu zamykać szczelnie opakowanie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać IRM z dala od materiałów kompozytowych.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

RODZAJE OPAKOWAŃ

606.61.500 Opakowanie podstawowe                                 Proszek 40g, Płyn 15ml

606.61.520 Opakowanie uzupełniające (proszek)               Proszek 40g

606.61.510 Opakowanie uzupełnijące   (płyn)                    Płyn     15 ml

Producent		Przedstawiciel

Dentsply DeTrey 	                                  Biuro  Przedstawicielskie

Dentsply DeTrey

De-Trey-Str.1		ul. Filtrowa  43

D-78467 Konstanz	                                 02-057 Warszawa

tel. (0049) 75315830	tel. 022 8254071

fax  022 8254559