#### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# Seal&Protect®

## Ochronny lak do zabezpieczania odsłoniętych obszarów zębiny

Seal&Protect jest ochronnym lakiem do zabezpieczania odsłoniętych obszarów zębiny
korzeniowej

Seal&Protect zmniejsza ścieralność zębiny w okolicy przyszyjkowej dzięki wzmocnieniu 
jej struktury i powoduje wzrost mechanicznej wytrzymałości tej tkanki.

Seal&Protect redukuje nadwrażliwość szyjek zębowych poprzez uszczelnienie otwartych 
kanalików zębinowych.

Seal&Protect zmniejsza stopień odwapnienia zębiny przez kwasy i posiada właściwości 
antybakteryjne w stosunku do kariogennych bakterii.

Produkt przeznaczony do użytku tylko w stomatologii.

DOSTĘPNE FORMY OPAKOWANIA

### Seal&Protect  jest dostępny w formie handlowej jako materiał w specjalnie opracowanej laminowanej buteleczce. Zawartość objętościowa tego opakowania wynosi 4,5 ml.

Opakowanie próbne ( trial size ) zawiera 1ml laku.

Produkt alternatywnie występuje także w jednorazowych opakowaniach tzw. quix unit dose 
o pojemności 0,15 mi

## SKŁAD

di- i trimetakrylanowe żywice

PENTA (dipentaeritritol penta akrylan monofosforanowy)

bezpostaciowa krzemionka

inicjatory reakcji polimeryzacji

butylo hydroksytoluen

stabilizatory

hydrofluorek cetylaminy

Triklosan

Aceton

Wskazania

- redukcja abrazji i erozji odsłoniętych obszarów zębiny okolicy przyszyjkowej

- redukcja akumulacji płytki nazębnej

- leczenie obszarów Zespołu Nadwrażliwości Zębiny

Przeciwwskazania

Seal&Protect nie powinien być stosowany u pacjentów z uczuleniem na poszczególne składniki materiału.

Efekty uboczne

W bardzo rzadkich przypadkach po kontakcie z roztworami acetonu i monomerów akrylanowych mogą wystąpić  na błonie śluzowej jamy ustnej zmiany o charakterze odwracalnym.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z błonami śluzowymi jamy ustnej.

OstrzeŻenia

- Seal&Protect zawiera aceton. Aceton jest łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie wdychać oparów. Zwrócić uwagę na warunki przechowywania, przechowywać 
buteleczkę w pozycji pionowej.

- Seal&Protect jest szkodliwy dla oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu.

W przypadku przedostania się do oczu, należy je natychmiast przepłukać obficie wodą
     i skontaktować się z lekarzem okulistą.

- Seal&Protect zawiera metakrylany i triklosan, które mogą działać drażniąco na tkanki jamy ustnej, skóry i oczy .Mogą one wywoływać objawy nadwrażliwości u niektórych pacjentów uczulonych na te związki.

- Należy ograniczać bezpośredni kontakt materiału z błonami śluzowymi jamy  ustnej.

- W razie kontaktu spłukać dane miejsce wodą lub wodnym sprayem stosując w trakcie      zabiegu  ssak. Po bezpośrednim kontakcie ze skórą należy przemyć dane miejsce wodą 
z mydłem.

Reakcje odwracalne

Pojawienie się następujących reakcji odwracalnych jest wynikiem stosowania roztworów 
acetonu i akrylanowych monomerów:

- odwracalne zmiany zapalne na błonie śluzowej jamy ustnej po przypadkowym kontakcie.

Aplikacja

- Właściwe oczyszczenie danej powierzchni ma podstawowe znaczenie w powstaniu 
ochronnej warstwy Seal&Protect.  Powierzchnię zębiny należy oczyścić gumką z pumeksem lub pastą profilaktyczną typu Nupro.

- Usunąć dokładnie pozostałości pasty profilaktycznej za pomocą wodno-powietrznego sprayu, stosując ślinociąg. Osuszyć przy pomocy strumienia powietrza, wolnego od resztek oleju i innych zanieczyszczeń w czasie 2 sek. Unikać przesuszenia zębiny – pozostawić tkankę w stanie jej naturalnej wilgotności.

- Dozować Seal&Protect do Dentsply Applicator Dish¹ lub na plastykową płytkę 
z wgłębieniami. W przypadku jednorazowych opakowań typu quix-unit dose prosimy     skorzystać z ilustrowanej instrukcji.

Na każdą powierzchnię, która ma być leczona należy przeznaczyć dwie lub trzy krople.

Zaleca się jednoczesne pokrywanie lakiem nie więcej niż trzech powierzchni przylegających        do siebie w czasie jednego zabiegu.

- Natychmiast po odmierzeniu odpowiedniej ilości , Seal&Protect przenieść  na powierzchnię  zębiny za pomocą aplikatorów typu Dentsply Applicator Tips¹.

- Pokryć  odsłonięte obszary zębiny

5.  Pozostawić na okres 20 sek.

6. Usunąć  nadmiar rozpuszczalnika lekkim strumieniem powietrza ze strzykawki 
 wodno-powietrznej.

7. Polimeryzować Seal&Protect w ciągu 10 sek. Światłem lampy polimeryzacyjnej.

8. Nanieść drugą warstwę Seal&Protect.

9. Usunąć  nadmiar rozpuszczalnika z drugiej warstwy stosując lekki strumień powietrza 
ze strzykawki wodno-powietrznej.

10.Utwardzać Seal&Protect przez 10 sek. światłem lampy polimeryzacyjnej.

11.Usunąć powierzchniową , niespolimeryzowaną warstwę za pomocą kuleczki z waty 
lub wałka ligniny. Sprawdzić nadmiar materiału w rowku dziąsłowym i usunąć go za pomocą zgłębnika periodontologicznego.

12. Wyrzucić wykorzystane Dentsply Applicator Tips¹ i Dentsply Applicator Dish¹.

Wizyty kontrolne

Zaleca się kontrolę wszystkich leczonych powierzchni w czasie następnej wizyty.

Należy sprawdzić ewentualne częściowe lub całkowite braki laku.

W zależności od indywidualnych nawyków higienicznych, ścieralność laku będzie wymaga 
powtórnej aplikacji po upływie 3-6 miesięcy.

## PRZECHOWYWANIE

Buteleczka Seal&Protect powinna być szczelnie zamykana po każdorazowym użyciu.

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 24ºC.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Przechowywać Seal&Protect w dobrze wentylowanym miejscu.

## NUMER SERYJNY IDATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny powinien być wymieniany w całej korespondencji wymagającej dokładnej 
identyfikacji produktu.

Nie stosować po upływie daty ważności.

Producent		Przedstawiciel

Dentsply DeTrey GmbH	Dentsply DeTrey GmbH o/Warszawa

De-Trey-Str.1		ul. Filtrowa 43/2

D-78467 Konstanz	02-057  Warszawa

tel. (0049) 75315830	tel. 022 8254071

fax. 022 8254559

Św. Rej. Nr  11650/M/99